제 품 사 양 서[쇼핑백]

1. 규    격

구분	수량	두께	폭(cm)	기장(cm)
투명(대)	12,000	0.12	55	64
투명(중)	33,000	0.10	48	54
투명(소)	60,000	0.10	36	44
불투명(소)	15,000	0.10	36	44
투명(소소)	12,000	0.09	27	40

2. 재    질 : L.D.P.E

3. 원단색상 : 투명(대, 중 소, 소소), 불투명(소)

4. 인    쇄 : 전면 1도 인쇄(PANTONE 206C)        - 인쇄는 퇴색 및 변색되지 않도록 한다.

5. 손 잡 이 : 손잡이는 끊어지거나 떨어지지 않도록 한다.

규격	중	쇼핑백 대, 중
	소	쇼핑백 소
	타공 손잡이	소소
색상	적색

6. 부대자료

- 쇼핑백(대)

⦁ 밑받침 종이 : 마닐라지 톱 500파운드 39㎝ x 14㎝(대)

⦁ 손잡이보강지 :          “            39㎝ x 4㎝(대)

- 쇼핑백(중)

⦁ 밑받침 종이 : 마닐라지 톱 400파운드 29㎝ x 13㎝(대)

⦁ 손잡이보강지 :          “            29㎝ x 4㎝(대)

- 쇼핑백(소)

⦁ 밑받침 종이 : 마닐라지 톱 400파운드 25㎝ x 10㎝(대)

⦁ 손잡이보강지 :          “            25㎝ x 4㎝(대)

- 쇼핑백(소소)

⦁ 손잡이는 끊어지거나 떨어지지 않도록 한다.(타공손잡이)

투명(대, 중, 소)	불투명(소)	투명(소소)