제품사양서(쇼핑백)

1. 규    격

구분	수량	두께	폭(cm)	기장(cm)
투명(대)	24,000	0.12	55	64
투명(중)	36,000	0.10	48	54
투명(소)	12,000	0.10	36	44

2. 재    질 : L.D.P.E

3. 원단색상 : 투명(대, 중, 소)

4. 인    쇄 : 전·후면 1도 인쇄(PANTONE 206C) *퇴색 및 변색되지 않도록 한다.

5. 손 잡 이 : 손잡이는 끊어지거나 떨어지지 않도록 한다.

규격	중	쇼핑백 대, 중
	소	쇼핑백 소
색상	적색

6. 부대자료

- 쇼핑백(대)

⦁ 밑받침 종이 : 마닐라지 톱 500파운드 39㎝ x 14㎝(대)

⦁ 손잡이 보강지 :          “           39㎝ x 4㎝(대)

- 쇼핑백(중)

⦁ 밑받침 종이 : 마닐라지 톱 400파운드 29㎝ x 13㎝(대)

⦁ 손잡이 보강지 :          “           29㎝ x 4㎝(대)

- 쇼핑백(소)

⦁ 밑받침 종이 : 마닐라지 톱 400파운드 25㎝ x 10㎝(대)

⦁ 손잡이 보강지 :          “           25㎝ x 4㎝(대)

투명(대, 중, 소)